コンクリート構造物のFEMによるクリープ解析

平成23年5月18日

園田恵一郎

１．クリープとレラクセーション

図1.1に示すように，応力・ひずみ関係において，一定応力の下で時間（）の経過とともにひずみ（）が増大する現象を“クリープ”と言い，を“クリープひずみ”と呼んでいる．

一方，初期応力（）の載荷直後にひずみを一定（）に留めるよう拘束しておくと，時間の経過とともに応力が減少していく現象を“レラクセーション”と呼んでいる．クリープもレラクセーションも材料の粘性に起因した現象であり，一般に両者は連成して発生し，鋼に比べてコンクリートの方が顕著に現れる現象であることがよく知られている．

図1.1　クリープとレラクセーション

2.　クリープひずみの重ね合わせ

コンクリートにおいて，圧縮強度（）の約40％以下の一定の圧縮応力（）の持続の下では，クリープひずみ（）は以下のように表わせる．

(2.1)

ここに，：経過時間（材齢），：載荷時の材齢，：載荷時の弾性係数（ヤング率）で，はクリープ係数と呼ばれている．

線形クリープ理論に基づけば，基本クリープ係数，，が分かっておれば，以下の式が成立する．

，ただし，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2.2)

一般に，載荷直後に発生する弾性ひずみ（に相当）をとすれば，クリープひずみ（）との和である全ひずみ（）は

(2.3)

時刻（）での載荷直後の応力（）から時刻（）での応力（）まで変化する場合には，全ひずみは以下のように表わされる．

(2.4)

上式は図2.1に示すような，クリープひずみの重ね合わせの原理を意味している．

図2.1　クリープひずみの重ね合わせの原理

2.　コンクリートにおけるクリープの基本特性

コンクリート標準示方書（2002年版）では，一軸圧縮応力下でのコンクリートの基本クリープ特性が以下のように与えられている．

(2.5)

ここに，

：乾燥開始時，載荷時および載荷中のコンクリートの有効材齢（日）で，それらの補正値

が別途与えられている．

：載荷応力

，

：単位応力当たりのクリープひずみの最終値（）

：単位応力当たりの基本ひずみの最終値（

：単位応力当たりの乾燥クリープひずみの最終値（）

C：単位セメント量（）（ただし，）

W：単位水量（）（ただし，）

RH：相対湿度（％）（ただし，）

V:：体積（）

S：外気に接する表面積（）

V/S：体積表面積比(mm) （ただし，）

式(2.5)に対応するクリープ係数，は以下のようになります．

(2.6)

ここに，は載荷時のコンクリートの弾性係数である．

3.　コンクリートの乾燥収縮ひずみ

コンクリート標準示方書（2002年版）では，コンクリートの乾燥収縮ひずみ（）は以下のように与えられている．

(3.1)

ここに，

：乾燥開始時および有効材齢であり，それらの補正係数は別途与えられている．

(3.2)

：収縮ひずみの最終値（）

：コンクリートの材齢から材齢までの収縮ひずみ（）

RH：相対湿度（％）（ただし，）

W：単位水量（ただし，）

V:：体積（）

S：外気に接する表面積（）

V/S：体積表面積比(mm) （ただし，

4.　有限要素法によるクリープ・乾燥収縮解析

クリープひずみ増分ベクトルを，乾燥収縮ひずみ増分ベクトルをとすれば，材齢での応力ベクトルと時刻より微小時間増分だけ経過した時刻での応力ベクトルの間には以下の関係が成立する．

(4.1)

ここに，は載荷開始時の材齢，は時刻での弾性係数行列である．式(4.1)の積分は数値的に実行することができる．たとえば，法と呼ばれる以下の方法がある．

(4.2)

ここに，で，はEulerの前進差分法，はEulerの後進差分法に相当しており，のときには無条件安定スキームになる．したがって，式(4.1)を

(4.3)

ここに，は時刻増分回数，であり，式(4.3)は以下のような反復収束スキームにより計算できる．

(4.4)

ここに，は収束計算のための反復回数，を表わしている．

ところで，2次元や3次元コンクリート構造のクリープ解析においては，式(3.1)および(3.2)の１次元構成則を2次元や3次元の構成則に拡張せねばならない．

金属材料のクリープ解析では，下記に示すような等価応力（）と等価ひずみ（）を導入するのが一般的である．

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4.5)

ここに，は偏差応力テンソル，は偏差応力テンソルの2次不変量である．

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4.6)

ここに，は偏差ひずみテンソル，は偏差ひずみテンソルの2次不変量であり，添え字に関する総和規約を用いている．

コンクリート構造のクリープ解析での等価応力と等価ひずみを式(4.2)に類似して以下のような方法がある．

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4.7)

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4.8)

式(2.1)に相当する式は

(4.9)

ここに，は等価クリープひずみである．等価クリープひずみ速度は

(4.10)

ここに，はクリープ係数の変化率である．ここで，

(4.11)

とおくと，クリープひずみ増分ベクトル（）と応力ベクトル（）の関係は以下のように与えられる．

(4.12)

つぎに，乾燥収縮解析については，式(3.1)に基づき，収縮は体積変化を伴う変形であることを考慮し，以下のように与える．

(4.13)

ここに，

である．

5.　基礎方程式と数値解法

一般に，初期応力を有する問題の増分解析においては，時刻：，ここには時間増分，での支配方程式は以下のように表わせる．

(5.1)

ここに，

(5.2)

：ひずみ行列

(5.3)

(5.4)

添え字iは収束計算における反複回数を表わし，初期値は， で，

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(5.5)

(5.6)

である．

式(4.11)および(4.11)のクリープひずみ増分と乾燥収縮ひずみ増分を考慮すると，式(5.1)は以下のようになる．

(5.7)

ここに，

添え字は以下の式に基づく繰り返し計算回数で，式(4.3)の法，

(5.8)

ただし， ，を用いた数値積分により，

(5.9)

のの反復計算を行い，下記の条件により，

(5.10)

ここに，はユークリッドノルム，は許容誤差で，およびを決定した後に，

(5.11)

とし，式(5.9)をについて反復計算を行なう．

以上