平成22年1月22日

園田　恵一郎

1. 分散ひび割れモデルでの2次元要素の構成式

1.1　分散ひび割れモデル

図1.1に示すような，x軸から反時計方向の角度に，主引張応力が発生し，ひび割れが発生したと考える．分散ひび割れモデルでは，集中するひび割れを要素内に平均化して取り扱う．ひび割れ発生後の要素での応力増分（）とひずみ増分（）の関係を以下のように表わす．

(1.1)

ここに，

，

ここに，はひび割れ面に直方向の弾性係数で，（ただしはひび割れ発生時のひずみ，は応力解放時の見かけのひずみ）の領域で，の領域でであり，，はそれぞれコンクリートの弾性係数とせん断弾性係数で，（ただし，）はひび割れ面でのせん断伝達係数である．

図1.1　分散ひびわれモデル　　　　　　　　　図1.2　主応力の方向1&2

1.2　主応力

直交座標軸(x,y)から反時計方向に主応力（）が発生するとすれば，主応力の大きさは引張応力を正とし，以下のようになる．

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.1)

(1.2)

主応力の方向は以下の式で与えられる．

(1.3)

上式により，角度は以下のように与えられる．

，ただし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.4)

すなわち，，の場合は，

(1.5)

，の場合は

(1.6)

，場合は

(1.7)

，の場合は

(1.8)

となる．

1.3　ひび割れの発生条件

一般に，ひび割れの発生は破壊力学の問題であり，難解な問題であるが，ここでは簡単な方法として，要素内の主引張応力度（）がコンクリートの一軸引張強度（）を越えた時にひび割れが開始し，図1.3に示すような，ひび割れ内での応力（）とひび割れ幅（）の関係を有するものとする．図中のはひび割れ面の単位面積当たりの破壊エネルギーを意味し，コンクリート標準示方書では以下の式で与えられている．

(1.9)

ここに，

：粗骨材の最大寸法(mm)

：圧縮強度の特性値（設計基準強度）（N/mm2）

：引張強度の特性値で，とする．

図1.3　引張軟化曲線（コンクリート標準示方書による）

1.4　ひび割れ要素での応力・ひずみ関係

一つの平面要素（2次元要素）内で主引張応力度（）がを越え，一方向のひび割れが発生した場合は，主応力の方向の直交座標（n-t）に関する応力ベクトル（）とひずみベクトル（）は次式にしたがうものとする．

(1.10)

ここに，

，，

なお，はひび割れ要素の幅に相当する特性値（）を定め，ひび割れ開始時のひずみ（）にひび割れ幅（）をで除した値を加えたもの，

(1.11)

として与える．また，式(1.1)を参照し，

，ただし　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.12)

ここに，はポアソン比で，係数は，図1.3の曲線に準じて，次式により求める．

，ただし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.13)

さらに，一つの要素内に２方向のひび割れが発生した場合には，

(1.14)

とし， は２方向のひび割れ面でのせん断伝達係数の小さい方の値を採る．

1.5　FEM解析に用いるための構成関係

FEM解析では，ひび割れ前に定めた座標系（x-y）に対して，以下のような構成関係を用いている．

(1.15)

ここに，

，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.16)

平面応力問題では，

(1.17)

ところで，式(1.1)による主引張応力度（）がコンクリートの一軸引張強度（）を越えたときに，式(1.3)によるの方向にひび割れが発生し，図1.1に示した分散ひび割れがとして取り扱うと，

(1.18)

であり，座標系（n-t）から（x-y）に変換すると，

(1.19)

ここに，

(1.20)

(1.21)

ここに，

(1.22)

したがって，

(1.23)

ここに，

(1.24)

となり，ひび割れを有する要素の剛性行列は以下のように表わされる．

(1.25)

ここに，は要素(m)のひずみマトリクスである．

以上